PINTURA PISCINAS AL AGUA (Tinta aquosa para piscinas) Informação Técnica

## DESCRIÇÃO

Tinta plástica mate, elaborada com resinas acrílicas especiais de grande resistência e durabilidade, para as condições às que vai ser submetida.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza: Resinas acrílicas especiais

Cor: Branca e azul

Aspecto: Mate.

Sólidos em peso: 66%

Sólidos em volume: 48%

Densidade: 1.50 gr./cm3

Secagem: 30 minutos

Diluente: Água

Aplicação: Broxa, rolo, pistola ou airless

Rendimento: 8 - 10 m2/ L.

Repintado: a partir de 6 horas

## APLICAÇÃO

Especialmente formulada para piscinas de cimento ou concreto pela sua especial resistência à água, aos alcalídeos e ácidos.

O rendimento prático (real) depende da espessura da cobertura, a natureza do substrato e o método de aplicação

## MODO DE EMPREGO

Em superfícies novas limpas e secas, sem pó, óxido, gordura nem salitre (lave com ácido clorídrico diluído e muito bem lavado), de cimento ou concreto, devem de estar totalmente fraguadas (mínimo 1 mês depois da sua construção), aplicar directamente diluindo a tinta até ao 225% na primeira camada. Também pode aplicar um selador tipo "Sellacryl", como imprimação inicial.

Se a superfície já está pintada com uma tinta de características semelhantes, em bom estado, deve lixar previamente.

As superfícies com tinta velha, de má qualidade, ou mal aderidas, devem ser eliminadas completamente.

A boa aderência das tintas depende altamente do terreno circundante. Por exemplo, se for permeável pode atingir desde o interior da camada de tinta, provocando ampolas e desprendimentos.

É recomendado deixar passar pelo menos 15 dias antes de encher a piscina.

Não se esqueça de que o crescimento de algas e bolor pode ser um problema de depuração.

Pelo geral é recomendado:

- Não aplicar com temperaturas inferiores a 5º C.

- Não aplicar se prevê chuva nas horas seguintes à aplicação

- Não expor as embalagens a temperaturas extremas.

## APRESENTAÇÃO

Embalagens de: 4 e 15 Litros

A informação contida neste documento é útil como guia para o usuário, mas não oferece garantia. Para informação relativa à segurança e meio ambiente consulte a Ficha de Dados de Segurança.