JAFECOL Emulsión FLEXIBLE ACRÍLICA (Emulsão Acrílica Flexível)

Informação técnica

## DESCRIÇÃO

Látex à base de resinas acrílicas, muito flexível e altamente resistente à água.  Insaponificável, logo compatível com cimentos.

Convenientemente misturado com cimento tipo Portland, simples ou com areias, forma um excelente revestimento ou membrana de impermeabilização de grande aderência, elasticidade e excelente aderência a superfícies difíceis.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor: Incolor ou esbranquiçado, depois de seco fica brilhante, transparente e flexível.

Viscosidade: 50-500 mPa.s

Densidade: 1.05

PH: 7.5 – 8.5

% sólidos: 56-60

Secagem: 3 a 4 horas

Rendimento 6 a 8 m²/L aproximadamente (teste realizado em placa de betão)

Proteger de geadas e de temperaturas altas (30º)

## APLICAÇÃO

Cimentação de edifícios, garagens e sótãos.

Varandas e terraços.

Depósitos de água e piscinas de betão.

Pode ser considerada como um primário auxiliar para acabamentos clássicos com impermeabilizantes elastoméricos.

É usado como um agente de ligação entre os antigos e os novos cimentos, adequadamente diluídas (1:1), com água.

O rendimento prático (real) depende da espessura de película aplicada, da natureza do substrato e das condições de aplicação.

## MODO DE EMPREGO

O suporte deve estar limpo, seco e isento de gorduras e óleos, e tintas velhas eliminadas.

Se forem observadas fungos ou algas, devem ser eliminados.

Embora a aderência ao asfalto e betume é boa, contendo óleos podem migrar e ser incorporados nas camadas superiores.

PREPARAÇÃO:

Junta-se o cimento sobre o látex agitando muito bem até a sua completa homogeneização.

Se  desejar incluir areia, adiciona-se sobre a mistura anterior. Não se recomenda a adição de mais do dobro de areia em relação ao cimento.

A mistura recomendada é 60/40 pó/látex. Contudo pode-se modificar e diluir para diferentes modos de emprego e aplicações a trincha, rolo ou talocha.

Para limpeza de utensílios usar água.

## APRESENTAÇÃO

Recipientes plásticos: 750 mL.; 4 Litros; 15 Litros

A informação contida neste documento serve de guia para o usoário, não oferece garantia.

Para informação relativa a segurança e meio ambiente, consultar, por favor, a Ficha de Dados de Segurança.