# DESCRIÇÃO

Massa em pó para encher e nivelar defeitos, juntas, buracos, etc. e para o rebocado de superfícies interiores de gesso, cimento, madeira, etc. Ideal para eliminar as irregularidades que se apresentam sobre qualquer tipo de material antes de pintá-lo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Cor: Branco

Secagem: Secagem a tacto: 2 horas

Rendimento: 10 - 12 m2/Kg.

Para lixar: 3 horas

Duração da mistura: 6 - 10 horas

MODO DE EMPREGO

Juntar a 1 kg. de EMPLASTE JAFEP, 350 ou 400 grs. de água, amassando a mistura até conseguir uma pasta homogénea. Para buracos profundos juntar um pouco mais de produto, justo antes do seu emprego, para dar-lhe mais poder de enchimento.

Facilíssima aplicação com uma espátula.

APRESENTAÇÃO

Recipientes de:

1Kg. bolsa e pacote

5 Kg. bolsa e pacote

Sacos de 20 Kg.

# Text boxes

EMPLASTE JAFEP