# DESCRIÇÃO

Pasta al temple liso á base de siliconatos e resinas acrílicas, na qual lhe dá grande impermeabilidade e isolamento á água. De grande resistência a céu descoberto.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aplicação: Pincel, rolo ou pistola

Rendimento: 3 - 4 m2/Kg.

Peso específico: 1,60 gr/cm3.

Seco para repintar: 6 - 7 horas.

APLICAÇÃO

É ideal para todo o tipo de pátios, oficinas, naves industriais e qualquer tipo de exterior.

MODO DE EMPREGO

Diluir só em água entre uns 5 – 10%. Pode-se aplicar a pincel, rolo ou pistola.

APRESENTAÇÃO

Sacos de:

25 Kg.

# Text boxes

PASTASIL