DESCRIÇÃO

Revestimento plástico mate formulado com copolímeros acrílicos, pigmentos e cargas de alta resistência e solidez; com boa resistência a céu descoberto, ao salitre e á abrasão, o que lhe concede excelentes resultados ao exterior em ambientes atmosféricos medianamente agressivos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Natureza: Copolímeros acrílicos

Cor: Branco e outros por encargo

Aspecto: Mate sedoso

Densidade: 1,6 gr./cm3

Secagem: 30 min.

Diluente: Água

Aplicação: Pincel, rolo, pistola

Rendimento: 6 - 8 m2/L., e camada

Repintado: A partir de 4- 6 horas.

Tintagem: Corantes Jafep

APLICAÇÃO

Para a decoração e protecção exterior, fachadas, pátios, paredes exteriores...

MODO DE EMPREGO

- Sobre superfícies novas, limpas, secas e isentas de óxido, gordura ou salitre, se são de cimento ou betão aplica-se directamente, diluindo até uns 20% para a primeira capa. Se se trata de gesso, estuque, etc. Terá que se isolar previamente.

- Sobre superfícies antigas pintadas, em bom estado, lavar e lixar suavemente e aplicar á continuação. Se estão em mau estado: Eliminar e proceder como em superfície nova.

APRESENTAÇÃO

Recipientes metálicos de:

4 litros

15 litros

# Text boxes

REVESTIMIENTO LISO PINRODA