DESCRIÇÃO

É um revestimento pétreo rugoso especial para fachadas, baseado em resinas acrílicas e pigmentos de alta resistência e solidez á luz, que proporciona acabamentos duros, elásticos. Impermeáveis e de alto poder de cobertura e relevo.

PROPRIEDADES:

Acabamentos duros, elásticos, impermeáveis e resistentes aos agentes climatológicos adversos.

Grande poder de relevo sem rendilhar, que dissimula os defeitos do enfuscado.

Excelente picado, com acabamentos rugosos de grande brancura ou tonalidades resistentes á luz. Facilidade de aplicação.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Cor: Segundo a  carta de cores

Aspecto: Mate

Secagem: 30 minutos aprox.

Diluente: Água

Aplicação: Pode-se aplicar a pincel, rolo ou pistola de gotelé e tirolesa.

Rendimento: 1 m2/Kg. (segundo o estado de superfícies )

Viscosidade: 35 Poises +, Brookfield, Sp-6, 10 r.p.m. a 23ºC

Repintado: A partir de 2 - 4 horas

Armazenagem: Excelentes em recipientes originais fechados, a temperaturas e humidades normais.

APLICAÇÃO

É um revestimento pétreo adequado para a protecção de fachadas, inclusivamente em ambientes onde a climatologia é adversa.

MODO DE EMPREGO

Pode-se aplicar  a pincel, rolo, pistola de gotelé e tirolesa.

As superfícies devem estar limpas e secas, isentas de óxido, pó, gordura, salitre, humidade, etc.

As superfícies duras ou que contenham pinturas velhas devem esfregar-se e limpar-se na sua totalidade, aplicando uma primeira capa diluída com uns 10 a 15% de água, e uma segunda capa a uso para conseguir o efeito rugoso desejado.

Não aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC.

APRESENTAÇÃO

Recipientes metálicos de:

15 litros

# Text boxes

REVESTIMENTO RUGOSO PETREX 5