# DESCRIÇÃO

Revestimento pétreo rugoso elaborado com resinas em emulsão e pigmentos de alta resistência e solidez á luz, que lhe proporciona um acabamento elástico e impermeável mas resistentes aos agentes climatológicos adversos. Tem um bom poder de relevo que dissimula os defeitos do enfuscado e um excelente picado com acabamento rugoso de grande brancura. Facilidades de aplicação.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Natureza: Copolímeros em emulsão.

Cor: Branco

Aspecto: Mate

Densidade: 1,7 gr./ cm3

Secagem: 30 minutos ( A tacto )

Diluente: Água

Rendimento: 1 m2/Kg. ( variável segundo a superfície )

Repintado: A partir de 6 horas

APLICAÇÃO

Revestimento pétreo adequado para a protecção de fachadas, pátios interiores, em ambientes de climatologia média.

MODO DE EMPREGO

Pode-se aplicar a pincel, rolo ou pistola de gotelé e tirolesa. As superfícies devem estar limpas, secas, isentas de óxido, salitre, humidade, etc. Se a superfície é nova imprimará-se com uma capa de tinta diluída com uns 10 – 15% de água, seguida de outra capa a uso para conseguir o efeito desejado.

Se a superfície é antiga, já pintada, procurará-se esfregar e limpar na sua totalidade a que se encontre em mau estado.

Não aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC.

APRESENTAÇÃO

Recipientes metálicos de:

3,5 litros

15 litros

# Text boxes

REVESTIMIENTO RUGOSO PINRODA