SELLAPRIM INTERIORES

## DESCRIÇÃO

Produto eleborado á base de resinas em emulsão, especialmente desenvolvido como primário para aplicar sobre esciolas, gessos e seus derivados, em especial o projectado. Produz uma película isolante opaca e mate que elimina as diferenças de absorção do suporte, antes que sejam aplicadas as pinturas de acabamento.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: Emulção estireno-acrílica

Aspecto: Mate

Peso específico: 1,50 + 0.05 gr./cm3

Sólidos em peso: 64%

pH: 9 + 1

Secagem: ao tacto de 30 - 40 minutos.

Repintura: A partir de 2 - 3 horas

Diluição e limpeza: Água

Aplicação: Pincel, rolo ou pistola.

Rendimento: Muito variável ( 5 a 8 m2/litro) dependendo da superfície a tartar.

## Aplicação e modo de emprego

E um produto para aplicar difectamente ou com uma ligeira diluição com água, sobre suferfícies interiores, novas, limpas, secas e isentas de gorduras.

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5º C.

- Não expor a embalagen a temperaturas extremas.

## APRESENTAção

Embalagens de plástido 4 litros e de 15 litros

A informação contida neste documento serve de guia para o usoário, não oferece garantia. Para informação relativa a segurança e meio ambiente, consultar, por favor, a Ficha de Dados de Segurança.