# DESCRIÇÃO

Revestimento rugoso, de acabamento mate, fabricado á base de resinas acrílicas especiais que lhe conferem uma extraordinária estabilidade e flexibilidade, inclusivamente a temperaturas muito baixas, e total impermeabilização em superfícies verticais.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Natureza: Acrílica

Cor: Branco e cores, segundo o pedido

Aspecto: Mate

Secagem: 2 horas (aprox.)

Diluição e limpeza: Água

Aplicação: Pincel, rolo ou pistola

Rendimento: 2 – 4 m2/Kg. ( por capa segundo a superfície )

Tintagem: Corante Jafep

APLICAÇÃO E MODO DE EMPREGO

Produto específico para protecção impermeabilização de paredes e fachadas exteriores.

Sobre superfície não pintada, limpa e seca, isenta de óxido, gordura ou salitre, de cimento e betão: Aplicar uma primeira demão do produto diluído a 50% com água. Outro fixador também eficaz sería SELLACRIL JAFEP, diluído em água na proporção 1:3.

Sobre superfícies pintadas, em bom estado e de qualidade: lavar, lixar e aplicar directamente ou com uma diluição inicial de 10 – 15%. Se estão em mau estado eliminá-las completamente e proceder como superfície nova.

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC.

- Não expor os recipientes a temperaturas extremas.

APRESENTAÇÃO

Recipientes metálicos de:	15 litros

# Text boxes

TELACRIL TEXTURADA FACHADAS