DESCRIÇAO

TelAcril é um impermeabilizante líquido em base aquosa, altamente elástico, baseado numa dispersão de copolímeros acrílicos em emulsão.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Cor: - ( Tipo terraços ): Branco, negro, roxo telha, roxo óxido, gris ( cinzento ) e verde. - ( Tipo fachada ): Branco e cores por encargo.

Aspecto: Satinado

Secagem: Secagem a tacto: 1 hora aproximadamente.

Rendimento: Variável segundo o tipo e aplicações.

Peso específico: 1,3 - 1,4 gr./cm3

Volume de sólidos: 50% aprox.

Resistência á tracção: 1,8 Mpa.

Alargamento a rotura: 320%.

Dobrado a -5ºC: Não apresenta gretas.

Não aplicar com temperaturas extremas e em tempo chuvoso.

APLICAÇÃO

Como impermeabilizante de superfícies horizontais: terraços, cobertas, telhados e superfícies verticais: fachadas, etc.

Além disso, devido á sua grande flexibilidade, resistência a céu descoberto e coesão interna é de grande utilidade em aplicações como:

- Massa elástica impermeável: misturando TelAcril com sílicas finas em proporção 1:3.

- Evitar a degradação nos isolamentos de espuma rígida de poliuretano ( TelAcril branco ).

- Eficaz isolamento calorífico por ser um excelente reflector de raios solares.

MODO DE EMPREGO

MODO DE EMPREGO GERAL:

- Superfície de betão, fibrocimento, ladrilho, etc. Limpar cuidadosamente toda a superfície, para evitar problemas de aderência do produto. Eliminará-se a areia solta, as manchas de gordura, de mofos, etc. Sobre betão ou cimentos novos devera-se esperar pela sua secagem total ( 30 dias aprox. ).

- Aplicar uma primeira capa do produto bem diluído ( até uns 30% ), e se trata de superfícies em mau estado é aconselhável utilizar um fixador como SELACRIL. Ir aplicando á continuação uma ou mais capas de TelAcril colocando FIBRA DE VIDRO se for preciso, em função das características de aplicação até completar a espessura recomendada.

- Superfícies de ferro e aço. Além de uma limpeza cuidadosa do suporte há-de aplicar-se imprimações adequadas tais como: zarcão ou antioxidantes da gama JAFEP.

- Superfícies de metais não férricos. Imprimir previamente com produtos adequados tais como: wash primer, imprimação fosfatante, etc.

- Superfícies de madeira. Limpar e lixar se for preciso e uma preparação prévia com  SELLADORA SINTÉTICA JAFEP.

EMPREGO COMO IMPERMEABILIZANTE DE TERRAÇOS:

Para poder obter de TelAcril as maiores garantias recomenda-se o seu uso exclusivamente sobre suportes minerais ( betão, cimento, etc. ).

Além de todas as considerações indicadas no apartado anterior há-de chegar-se a uma espessura não inferior a 400 micras, o qual equivale aproximadamente a um consumo mínimo de TelAcril de 1,5 a 2 Kg/m2 e a utilização de fibra de vidro de umas 200 gr/m2 aprox., como suporte estrutural.

Se o terraço vai ser muito transitável deve consultar o nosso Departamento Técnico que estudará cada caso de forma particular.

EMPREGO COMO IMPERMEABILIZANTE DE FACHADAS:

O seu uso é equivalente ao de qualquer outro revestimento para fachadas tendo em conta a necessidade de fixadores se a superfície estiver em mau estado ou com pinturas velhas.

O usuário deste tipo de produtos deve ter em conta a impermeabilidade que proporciona a conjunto da obra.

GARANTIA TELACRIL

PRODUCTOS JAFEP, s.l. tem depositada a sua total confiança em toda a gama dos seus produtos, e é nos produtos como o TelAcril, onde está patente o nosso esforço diário em oferecer aos nossos clientes um produto autenticamente  líder no seu campo.

Esta qualidade vem avaliada através dos resultados ao longo da sua experiência dilatada e pelos prestigiosos ensaios e a homologação dos laboratórios oficiais INCE, que hão referendado as qualidades de TelAcril.

É por ele que os produtos JAFEP, s.I. garantem TelAcril na sua variedade fachadas por 10 anos e TelAcril na sua variedade terraços por 8 anos., a partir da data de aplicação, contra qualquer defeito inerente ao nosso produto.

A estrita observação do prescrito nesta ficha técnica, condiciona qualquer pedido de garantia de TelAcril. Assim mesmo, deverá estar em nosso poder a data de execução do trabalho e os dados técnicos dos mesmos; área tratada, produto consumido, localização exacta, etc. Todo ele antes dos 30 dias contados a partir da sua finalização.

( Productos JAFEP s.l. reserva-se o direito de investigar e analisar as circunstâncias da aplicação desta garantia que considere oportunas antes de qualquer eventualidade surgida ).

# Text boxes

TELACRIL