# DESCRIÇÃO

Hidrofugante de superfícies de betão, mosaico, pedra, etc., no exterior. Não forma película e mantém a porosidade. Repelente á água. Não altera o aspecto da superfície, ficando invisível depois de seco.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Natureza: Siloxanos diluídos em hidrocarbonetos.

Cor: Transparente

Densidade: 0,8 gr/cm3 (aprox)

Secagem: 20 - 30 minutos

Aplicação: Pincel, rolo ou pistola

Rendimento: Muito variável em função do suporte

Repintado: Pelo menos 24 horas

Limpeza: Dissolvente Universal Jafep

APLICAÇÃO

Para a hidrofugação de superfícies exteriores, com o fim de evitar a penetração de água, mas mantendo as características próprias de cada material, retardando o aparecimento de manchas e a sujidade da respectiva superfície.

# MODO DE EMPREGO

Aplicar o produto tal e qual, sem diluir, procurando embeber completamente toda a superfície a tratar. ( 1 a 2 m2/Litro ).

Se as superfícies são novas: eliminar o pó e materiais soltos. Se for betão deverá estar totalmente solidificado e isento de vidrado.

Em superfícies velhas: eliminar a sujidade, o pó, os materiais soltos, etc., e se utilizam materiais abrasivos de limpeza, lavar e secar.

Não aplicar sobre tintas.

APRESENTAÇÃO

Recipientes metálicos de:

20 Litros

5 Litros

1 Litro

# Text boxes

VERNIZ HIDROFUGANTE JAFEP